La stratification de la deuxième peau se fait directement sur les mousses et après une pré-enduction pour le balsa

Au cours de cette opération , onpeut visualiser la bonne adhérence de la strat. Sur l’âme .

Pose d’accastillage sur les ponts sandwich :

Lors de la pose d’accessoires sur le pont ou le roof d’un bateau , certaines précautions sont à prendre :

1 : Un serrage important (sur un taquet par exemple) va provoquer l’écrasement de l’âme et déformer le pont .

2 : Une infiltration d’eau entraînerait un pourrissement de l’âme (Balsa) et , à long terme , une dislocation du sandwich .

Solutions :

A la construction :

Le constructeur remplace le Balsa par un matériau à forte densité (Contreplaqué …) et monte l’accessoire avec un mastic d’étanchéité (Mastic Polyuréthane)

Pose ultérieure :

Plusieurs solutions sont à envisager :

Remplacement de l’âme par du C.P

Structure du pont

Par l'intérieur , tronçonner le composite

et éliminer le Balsa

Remplacer le Balsa par du C.P

de même épaisseur

Reconstituer la peau intérieure

Cette opération très efficace mais longue , s’applique surtout pour des pièces infligeant de très fortes contraintes au pont .

18